17. STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Pevné látky jsou děleny na krystalické a amorfní látky.

- Amorfní látky = beztvaré

- mají krátkodosahové uspořádání (podobně jako kapaliny)

– periodické uspořádání je omezeno na velmi malou vzdálenost

– kolem vybrané částice jsou částice k ní nejbližší rozloženy přibližně pravidelně,

ale s rostoucí vzdáleností se tato pravidelnost porušuje

- např. sklo, pryskyřice, asfalt, vosk,…

- zvláštní skupinu tvoří polymery (dlouhé makromolekuly polymerů jsou často navzájem

propleteny, stočeny do klubek, vytvářejí sítě)

- Krystalické látky

- mají dalekodosahové uspořádání = částice uspořádány geometricky pravidelně

- dělíme je na látky monokrystalické a polykrystalické ( krystalické látky jsou složeny

z monokrystalů a polykrystalů:

- monokrystaly

– částice jsou uspořádány do pravidelných periodicky se opakujících tvarů

(= dalekodosahové uspořádání)

– přírodní (NaCl, diamant, granát, křemen, vápenec)

– umělé (křemík, germanium…)

– typickým znakem je anizotropie – vlastnost látek je ve všech směrech uvnitř

látky stejná; např. roztažnost kovů

- polykrystaly

– většina krystalických látek

– skládají se z velkého počtu drobných krystalků (= zrn)

– uvnitř zrna jsou částice uspořádány pravidelně; vzájemná poloha zrn je nahodilá

– typickým znakem je izotropie – látky mají některé fyz.vlastnosti závislé na směru

vzhledem ke stavbě krystalu, např. kousek slídy se lehce štípe na tenké lístečky

v určitých rovinách (rozdělit slídu ve směru kolmém k těmto rovinám je obtížné)

Geometrická mřížka = trojrozměrná soustava rovnoběžek

- známe-li tvar a rozměry základního rovnoběžnostěnu a rozmístění částic v něm, je tím

určena stavba krystalu jako celku

Ideální krystalová mřížka

– je modelem uspořádání částic v krystalu

– vznikne sestavením velkého počtu základních buněk

– základem je elementární buňka

= rovnoběžnostěn (např. krychle) o hraně a (mřížková konstanta, mřížkový parametr),

v němž jsou umístěny jednotlivé částice (zakreslujeme jejich rovnob. polohy)

– patří do krystalové (kubické) soustavy

– základní typy krychlové soustavy:

- plošná se vyskytuje jen výjimečně

- plošně centrovaná – např. Al, Ni, Cu, Ag, Au,…

- prostorově centrovaná – Li, Na, K, Cr, W,…

primitivní (plošná)		plošně centrovaná		  prostorově centrovaná

Hlavní druhy vazeb pevných látek

- Iontová ( iontové krystaly (vlastnosti látek)

– jsou značně tvrdé, ale křehké ( snadno štěpitelné (podél rovin kolmých na hrany

elementární buňky)

– mají poměrně vysokou teplotu tání, patří mezi tepelné izolanty

– elektrické izolanty při běžné teplotě (při vyšších teplotách jsou elektricky vodivé)

– většinou průhledné (pro viditelné světlo jsou propustné)

– např.: halogenidy (NaCl, KBr) a oxidy alkalických zemin (CaO)

- Kovová a kovalentní – mimořádně tvrdé, těžko tavitelné, chemicky odolné

– např.: karbidy (např. wolframu a tantalu), nitridy, boridy

- Kovová ( kovové krystaly

– mají velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivost, povrchový lesk

– nejsou štěpné, ale kujné a tažné; jsou neprůhledné (v tlustších vrstvách)

– mřížka se skládá z dvou kladných iontů, mezi kterými se pohybují neuspořádaným

způsobem valenční elektrony – tzv. elektronový plyn

– např.: Cu, Fe, Al, W,…

- Kovalentní (atomová) ( vlastnosti látek

– velmi tvrdé, mají vysokou teplotu tání a jsou nerozpustné v běžných rozpouštědlech

– patří mezi elektrické izolanty nebo polovodiče

– např.: diamant, germanium, křemík, karbid křemíku,…

- Vodíkový můstek – spojuje kyslíkové ionty v krystalu ledu vody, ale je častá i v org. látkách

- van der Waalsova

– nízká teplota tání; látky jsou měkké

– např.: organické sloučeniny, krystaly inertních plynů

Pozn.: v reálných krystalech se uplatňuje více než jeden typ vazby

např. grafit: kovalentní vazba a van der Waalsova vazba – mezi vrstvami

Poruchy krystalové mřížky

– každá reálná krystalová mřížka má ve své struktuře poruchy (=defekty), tím se liší od

ideální krystalické mřížky

– dělíme je na bodové a čárové

- Bodové poruchy

- vakance – poruchy vzniklé chybějícími částicemi v ideální mřížce

– příčiny vzniku: kmitavý pohyb částice, který způsobí, že se částice uvolní

ozáření krystalu neutrony v jaderném reaktoru

vakance vznikají také při vzniku některých kovových slitin

- intersticiální poloha částice – částice je mimo pravidelný bod mřížky

– je-li touto částicí iont, přenáší při svém pohybu náboj a způsobuje tak elektrickou

vodivost iontových krystalů

- příměsi (nečistota) – cizí atomy v krystalu daného chem. složení; cizí atom může

nahrazovat vlastní atom mřížky (tzv. substituční atom) nebo být v intersticiální poloze

- Čárové poruchy (dislokace) – poruchy, které lze charakterizovat posunutím rovnovážných poloh částic kolem určité čáry (tzv. dislokační čára)

– látky s touto poruchou nejsou příliš pevné

– dislokace se dělí na hranové a šroubové dislokace

# Text boxes

vakance

dislokace

intersticiální poloha částice

posunutí vrstvy hranovou dislokací